에어미터법에 의한 단위수량 추정 시험시 주의점

1. 에어미터의 양에서 레미콘의 단위용적질량을 추정하는 것에서 워싱턴 식 에어 미터는 교정 된 것을 사용한다. (공기량의 측정 오차 0.1% 당 1.5kg/㎥의 변동 있음)

2. 에어 미터의 용적은 1mL까지 구한다.

3. 배합계획서에 기재되어있는 골재 밀도, 골재수정계수가 잘못된 경우 단위수량에 큰 오차가 발생하기 때문에 제대로 측정한다.

4. 공기량의 변동에 따라 단위용적질량이 변화하는 것에서 배합계획서에 계획된 공기량으로 변동이 없도록한다. (공기량이 많으면 마이너스 방향으로 측정 값이 쏠린다) W-Checker(표면수에의한 단위수량 추정방법)의 경우는 요주의.

5. 계량기(저울)의 정밀도도 단위수량시험의 오차로 이어진다.

사용하는 계량기(저울)의 정확도는 1g 미만을 사용한다. (5g 약 0.5kg/m3의 변동 있음)

6. 에어미터중 콘크리트량이 10g (약 5.0mL) 변동하면 1.1kg/m3 단위 수량이 변화하기 때문에, 표면 마무리는 신중하게 실시한다.

7. 시료의 체적을 보정하는 주수식(스프레이식) 방법이 무주수식(무수프레이식) 보다 정확도가 높다.

* 출처들

일본 국토교통성 산하 토목학회 - 토목학회식

https://www.pwri.go.jp/jpn/results/offer/tani-suiryou/tani-suiryou.html

일본 전국레미콘조합연합회 - 토목학회 확장식

http://hirac.lekumo.biz/main/ZKT.html