kiseiti_단위수량관리방안 파일 번역기 번역본

공기량 시험법에 의한 단위 수량 추정 설명서

(토목 연구소 법)

【개요】 콘크리트 재료에서 물은 다른 물질에 비해 밀도가 작기 때문에, 단위 수량이 변화하면 콘크리트의 단위 용적 질량도 변화 한다.

공기량 시험법은 콘크리트의 단위 용적 질량의 차이에서 단위 수량을 추정한다.

그러나 공기량에 따라 단위 용적 질량은 변화하기 때문에 공기량을 제외한 단위 용적 질량과 비교 한다.

주수법, 무 주수법 둘 다 같은 정도의 단위 수량 추정이 가능하다.

1. 측정 장비

· 압력 식 공기량측정기

· 저울 용량 : 25kg

최소 눈금 : 5 g 이하

"2. 사전 준비"에 무게는 1g 단위가 바람직하다.

"3. 측정 작업"에서 계량은 5g 단위면 된다.

전원 : 휴대를 고려하면 배터리 타입인 것이 좋다.

2. 사전 준비

2.1 공기량측정기의 질량 측정

공기량측정기 아래 용기와 뚜껑의 질량을 측정한다.

2.2 공기량측정기 양의 측정

콘크리트를 채울 아래 용기의 용적 및 아래 용기와 뚜껑 부분을 포함한 전체 양을 측정한다.

양은 용기에 물을 채우고, 물 질량을 측정하여 실시한다.

아래 용기에 물을 채우는 경우는 수면을 용기에 가장자리를 정밀하게 일치시키기 위해 서리유리를 이용하면된다.

2.3 공기량측정기 압력계의 검정

2.3.1 주수법 방법의 검정

(1) 아래 용기에 물을 채운다. 또한 뚜껑을 조여서 주입 구멍으로부터 유입하여 배수구에서 배수되는 상태에서 밸브로 잠근다 (만수 상태로 한다).

(2) 공기량의 측정 방법을 모방하여 주수 법의 눈금에서 공기량 ①을 측정한다.

(공기량이 0을 보이면 0 점의 오차는 없다)

(3) (1)의 상태에서 아래 용기 용적의 약 5 %의 물 (약 350cc)을 배출한다. 배출 된 물의 양을 정확히 측정한다.

(4) 공기량의 측정 방법을 모방하여 주수 법의 눈금에서 공기량 ②를 측정한다.

(5) (3)에서 배출 한 수량을 아래 용기 용적으로 나눈 값과 공기량 ②를 비교한다.

(쌍방의 값이 일치하면 측정 오차는 없다. 차이가 있으면 그만큼 측정 공기량을 보정 할 필요가 있다. )

2.3.2 무 주수법의 검정

(1) 아래 용기 용적에 동일한 양의 물을 채우고 뚜껑을 잠근다.

(2) 공기량의 측정 방법을 모방 무 주수법의 눈금에서 공기량 ①을 측정한다.

(공기량이 0을 보이면 0 점의 오차는 없다)

(3) (1)의 상태에서 아래 용기 용적의 약 5 %의 물 (약 350cc)을 배출한다. 배출 된 물의 양을 정확히측정한다.

(4) 공기량의 측정 방법을 모방 무 주수법의 눈금에서 공기량 ②를 측정한다.

(5) (3)에서 배출 한 수량을 아래 용기 용적으로 나눈 값과 공기량 ②를 비교한다.

(쌍방의 값이 일치하면 측정 오차는 없다. 차이가 있으면 그만큼 측정 공기량을 보정 할 필요가 있다.)

2.3.3 골재 밀도, 골재 수정 계수의 측정

(1) 잔 골재의 밀도를 JIS A 1109(細骨材の密度及び吸水率試験方法, 세골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법), 굵은 골재의 밀도를 JIS A 1110(粗骨材の密度及び吸水率試験方法, 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법)에 따라 올바르게 측정한다.

공기량측정기 법은 콘크리트의 질량에서 단위 수량을 추정하는 방법이지만, 콘크리트의 질량의 대부분은 골재이므로 골재 밀도가 잘못되면 추정 단위 수량에 큰 오차가 생긴다. 따라서 골재 밀도가 변화 한 경우에는 그에 맞추어 배합표를 수정할 필요가있다.

(2) 골재 수정 계수를 JIS A 1128(フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法, 생 콘크리트의 공기량의압력에 의한 시험 방법 - 공기 실 압력 방법)에 따라 올바르게 측정한다.

골재 수정 계수가 있으면 측정 공기량에서 골재 수정 계수 분을 뺀 값을 공기량으로 이용할 필요가 있다.

3. 측정 작업

주수법의 절차는 다음과 같다.

무 주수법의 경우는 ③, ④를 생략 (무 주수법으로도 단위 수량 추정 정확도는 주입 방법과 다르지 않다).

① 공기량 측정 방법에 따라 콘크리트를 아래 용기에 포장 표면을 평균화해 뚜껑을 잠근다.

② 용기 당 질량 (MA)를 측정한다.

③ 주입 구멍으로 주입하고 배수구에서 배출 될 때까지 주입 단계에서 밸브를 잠근다.

④ 질량 (MB)를 측정한다.

⑤ 공기량을 0.1 % 단위로 측정한다.

4. 단위 수량 추정 식

4.1 단위 용적 질량

공기량측정기 법은 "배합표의 단위 용적 질량 γ1 와 시험에서 얻어진 단위 용적 질량 γ2"를 비교하여 단위 수량을 추정한다. 그러나 단위 용적 질량은 공기량을 제외한 값으로 다음 식으로 계산한다. 일반 배합으로 반죽 혼합 한 콘크리트에서는 γ1과 γ2는 같은 값을 나타내는 것이다.

[eqn: gamma _{1} `= {Mc} over {1-(Air+ alpha ) TIMES 0.01} ````````````````````````````````````(1)]

여기에 γ1 : 배합표의 공기량을 제외한 단위 용적 중량 (kg / m3)

Mc : 배합표에 콘크리트 1m3 당 중량 (kg / m3)

Air : 배합표의 공기량 (%)

α : 시멘트 입자에 물 침투에 의한 용적 감소량 (%).

단위 시멘트 량 100kg / m3 당 0.1 %로한다

[eqn: gamma _{2} `= {M _{2}} over {V _{2} -V _{3} TIMES Air _{2} TIMES 0.01} ```````````````(2)]

여기에, γ2 : 시험에서 얻은 공기량을 제외한 단위 용적 중량 (kg / m3)

M2 : 시료의 질량 (g)

V2 : 시료의 양 (리터)

주수법에서는 V2 = (전체 용기 용적) - (주수 용량)

무 주수법으로는 V2 = V3

V3 : 시료를 포장 아래 용기의 용적

Air2 : 시료 중의 공기량 (%)

Air2 = (측정 공기량) - (골재 수정 계수)

4.2 단위 수량 추정 식 (엄격 식)

식 (1)에 나타낸 배합 큰길 콘크리트에 W '의 가수가 있으면 실제 단위 용적 질량 γ2는 식 (3)과 같다.

[eqn: gamma _{2} `= {Mc`+`W``'} over {1-(Air+ alpha ) TIMES 0.01+W``'` TIMES 0.001} ````````````````````````````````````(3)]

여기에 W ': 단위 수량의 오차 (kg / m3)

식 (3)에서 W '를 구하면

[eqn: W`` prime `= {gamma _{2} (1-(Air+ alpha ) TIMES 0.01-Mc} over {1- gamma _{2} TIMES 0.001} ````````````````````````````````````(4)]

가된다. 따라서 추정 단위 수량 W는 식 (5)에 의해 구할 수있다.

[eqn: W`=`W _{1} +W`` prime `= {gamma _{2} (1-(Air+ alpha ) TIMES 0.01-Mc} over {1- gamma _{2} TIMES 0.001} ````````````````````````````````````(5)]

여기에, W : 추정 단위 수량 (kg / m3)

W1 : 배합표의 단위 수량 (kg / m3)

4.3 단위 수량 추정 식 (간이식)

현장에서 계산기를 손에 단위 수량을 추정하는 것으로 가정하면 추정 식은 최대한 단순화하는 것이 좋다.

따라서 식 (1) (2)에서 얻은 γ1, γ2를 이용하여 식 (6)에 나타내는 간편 식으로 단위 수량을 추정하여도 좋다.

W = W1 + (γ1-γ2) × β                          (6)

여기에, β : 환산 계수 (= 0.7)

계수 β는 보통의 배합은 0.7로한다. 즉, 콘크리트의 일반적인 물성은 1m3의 질량 2,300kg, 공기량 4.5 % 정도이다.

그 공기를 포함하지 않는 단위 용적 질량은 α = 0.3로 2,300 / (1- (4.5 + 0.3) × 0.01) = 2,416kg / m3이며, 이에 만약 만일 7kg의 물을 가하면 (2,300 + 7) /(0.952+0.007)=2,406kg/m3되고, 단위 용적 질량이 10kg / m3 감소한다.

즉, 단위 수량 및 단위 용적 질량의 변화량의 비율은 7:10되며, 환산 계수는 0.7이다. 1m3 당 콘크리트 질량이 2,200 ~ 2,400kg / m3의 범위의 배합에서 단위 수량의 변동폭이 ± 10kg / m3 이내이면, 식 (6)을 이용해서 추정 오차는 0.4kg / m3 이하 가 실용 상 무시하고 좋은 정도이다.

5. 연락처 토목 연구소 기초 재료 팀 히라

tel : 029-879-6761 fax : 029-879-6736 e-mail : katahira@pwri.go.jp

kiseiti_단위수량관리방안 파일 번역기 번역본

단위 수량 관리 값에 대해

2003 년 10 월 2 일자로 "레미콘의 품질 확보에 대해"이 통지되었습니다.

이 통지의 운용 속에서 단위 수량 관리 값 (± 15kg/m3이상으로 개선 지시, ± 20kg/m3 이상으로 테이크 아웃)가 표시되어 있습니다. 이 수치의 근거는 다음과 같다.

1. 단위 수량 추정 방법의 정밀도

굳지않은 콘크리트의 단위 수량 추정 방법은 오차가 포함됩니다. 오차의 크기는 방법에 따라 다르지만, 현재 제안되어있는 각종 측정 방법 모두 만족할 수 있는 추정 오차의 범위로 ± 10kg/m3로입니다.

2. 단위 수량의 허용 변동폭

레미콘의 제조에 있어서, 단위 수량의 변동을 어느 정도 허용하는 것으로, 그 변동폭을 잠정적으로 ± 10kg/m3로하고 있습니다.

3. 규제치에 대해

위의 추정 오차 (± 10kg/m3)과 허용 변동폭 (± 10kg/m3)을 고려합니다.

2 개의 오차의 최대 값이 동시에 발생할 확률은 작기 때문에, 통계적으로는 다음 식으로 누적 오차를 구합니다.

[eqn: Sa= sqrt {S _{1}^{2} +S _{2}^{2} +S _{3}^{2} ......+S _{n````}^{2}} ````````````````(1)]

식 (1)에서 누적 오차를 구하면,

[eqn: Sa= sqrt {10 ^{2} +10 ^{2}} =14.14]

되고,이를 반올림 ± 15kg / m3이 개선 지시하는 관리입니다.

또한 2 개의 오차의 최대 값의 합계를 초과하는 경우에는 분명히 수량이 크게 다르기 때문에 ± 20kg / m3을 테이크 아웃 관리 값으로하고 있습니다.

keisanhyou_단위수량측정방법예제 파일 번역기 번역본

공기량 측정기 법 (공기량을 무주수법으로 측정하는 경우)

청색 : 계산예

콘크리트 배합표 (1m3 당)					⑥ 골재수정계수 (%)
① 물 (㎏)	② 시멘트 (㎏)	③ 잔골재 (㎏)	④ 굵은골재 (㎏)	⑤ 공기량 (%)
160	400	785	986	4.5	0.3

* 혼화재 양은 ② 시멘트 량, 혼화제 량은 ① 수 량에 포함

⑦	콘크리트 1m3 당 질량 (kg) ①＋②＋③＋④	2331
⑧	공기량을 제외한 양 (m3) 1.0－(⑤＋②×0.001)×0.01	0.951
⑨	배합의 단위 용적 중량 (kg / m3) ⑦÷⑧	2451

공기량 시험기 번호 :

⑩	공기량시험기 아래 용기 용적 (cc)	6912
⑪	공기량시험기 뚜껑을 포함한 전 용기 질량 (g)	6204
⑫	측정 질량 (용기 포함) (g)	22542
⑬	측정 공기량 (%)	3.6
⑭	시료 중의 공기량 (%) ⑬－⑥	3.3

⑮	시료의 질량 (g) ⑫－⑪	16338
⑯	시료의 공기량을 제외한 양 (cc) ⑩×(1.0－⑭×0.01)	6684
⑰	시료의 단위 용적 중량 (kg / m3) (⑮÷⑯）×1,000	2444

	단위 수량의 추정 오차 (kg / m3) (⑨－⑰)×0.7	5
	추정 단위 수량 (kg / m3) ①＋(⑨－⑰)×0.7	165

공기량 측정기 법 (공기량을 주수법으로 측정하는 경우)

적색 : 계산예

콘크리트 배합표 (1m3 당)					⑥ 골재수정계수 (%)
① 물 (㎏)	② 시멘트 (㎏)	③ 잔골재 (㎏)	④ 굵은골재 (㎏)	⑤ 공기량 (%)
160	640	695	866	4.5	0.3

* 혼화재 양은 ② 시멘트 량, 혼화제 량은 ① 수량에 포함

⑦	콘크리트 1m3 당 질량 (kg) ①＋②＋③＋④	2361
⑧	공기량을 제외한 양 (m3) 1.0－(⑤＋②×0.001)×0.01	0.9486
⑨	배합의 단위 용적 중량 (kg / m3) ⑦÷⑧	2489

공기량 시험기 번호 :

⑩	공기량시험기 아래 용기 용적 (cc)	6964
⑪	공기량시험기의 뚜껑 부분을 포함한 전체 용적 (cc)	7079
⑫	공기량시험기 뚜껑을 포함한 전 용기 질량 (g)	6230
⑬	주입 전에 측정 질량 (용기 포함)(g)	23156
⑭	주입 후 측정 질량 (용기 포함) (g)	23255
⑮	측정 공기량 (%)	3.3
⑯	시료 중의 공기량 (%) ⑮－⑥	3.0

⑰	시료의 질량 (g) ⑬－⑫	16926
⑱	시료의 양 (cc) ⑪－(⑭－⑬)	6980
⑲	시료의 공기량을 제외한 양 (cc) ⑱－⑩×⑯×0.01	6771
⑳	시료의 단위 용적 중량 (kg / m3) （⑰÷⑲）×1,000	2500

	단위 수량의 추정 오차 (kg / m3) (⑨－⑳)×0.7	-8
	추정 단위 수량 (kg / m3) ①＋(⑨－⑳)×0.7	152

https://www.pwri.go.jp/jpn/results/offer/tani-suiryou/tani-suiryou.html

hikkei-kanri08 파일 번역

레미콘의 품질 확보에

레미콘의 품질 확보에

1. 콘크리트의 품질 확보를 위해 수주에게 기존의 품질 관리 기준 이외에 단위 수량 측정을 실시하는 것으로한다.

2. 주자에 콘크리트 시공시 펌프의 통끝에서 선정한 슬럼프 값을 확보하고 시공하는 것으로, 펌프 압송에 의한 와카비리티의 경시 변화를 고려하여 현장의 하역 시점에서 슬럼프 관리를 실시 할 한다.

3. 주자 사용하는 레미콘은 "JIS 마크 표시 인증 공장에서하고, 콘크리트의 제조, 시공, 시험, 검사 및 관리 등의 기술 업무를 수행하는 능력있는 기술자 (콘크리트 주임 기사 등)이 상주하고 있으며, 배합 설계 및 품질 관리 등을 적절히 실시 할 수있는 공장 (전국 품질 관리 감사 회의 책정 한 통일 심사 기준에 합격 한 공장 등)에서 선정하는 "것으로하고, 품질 확보, 자격 운영되도록 가고있는 공장에서 선정하는 것을 기본으로한다.

레미콘의 품질 확보에 대한 운용에 대해

"레미콘의 품질 확보에 '의 운용에 대해

1. 과장 통지를 실시하는 대상 공사는 당분간 하루 콘크리트 사용량이 100m3 이상 시공하는 공사를 대상으로한다.

2. 과장 통지 1. 에 정하는 단위 수량의 측정은 다음에 따른다.

(1) 주자에 단위 수량을 포함한 정확한 배합 설계서를 확인하는 것으로한다.

(2) 示方 배합의 단위 수량의 상한치는 굵은 골재의 최대 치수가 20mm ~ 25mm의 경우 175kg / m3,40mm의 경우 165kg / m3을 기본으로한다. 단위 수량을 억제하여 시공성이 저하 될 경우 필요에 따라 지장이 없는 양으로 고성능 AE 감수제의 사용을 검토한다.

(3) 단위 수량의 측정은 2 회 / 일 (오전 1 회, 오후 1 회) 또는 구조물의 중요도와 공사의 규모에 따라 100m3 ~ 150m3마다 1 회 및 양하시 품질 변화가 인정 된 때에 실시하는 것으로한다.

(4) 현장에서 측정 단위 수량 관리 값은 다음과 같습니다로서 시공하는 것으로한다.

1) 측정 단위 수량이 배합 설계 ± 15kg / m3의 범위에있는 경우는 그대로 시공 할 수있다한다.

2) 측정 단위 수량이 배합 설계 ± 15을 넘어 ± 20kg / m3의 범위에 있는 경우는 수량 변동의 원인을 조사하고 레미콘 공급자에 개선을 지시하고 그 운반 차량의 레미콘은 타설 한다. 그 후, 배합 설계 ± 15kg / m3 이내로 안정 될 때까지 운반 차량 3 대마다 1 회, 단위 수량 측정을 실시하는 것으로한다.

3) 배합 설계 ± 20kg / m3의 지시 값을 초과하는 경우에는 레미콘을 박혀 않고 가져가실 수량 변동의 원인을 조사하고 레미콘 공급자에 개선을 지시해야한다.

이후의 모든 운반 차 측정하여 배합 설계 ± 20kg / m3 이하가되는 것을 확인한다.

또한, 배합 설계 ± 15kg / m3 이내로 안정 될 때까지 운반 차량 3 대마다 1 회, 단위 수량 측정을 실시하는 것으로한다.

<	지시치 -20	≦	관리 값 -15	≦	배합설계값 ± 10	≦	관리값 ± 15	≦	지시치 +20	<
테이크아웃 전차	개선 1/3	개선 1/3	타설	타설	타설	타설	타설	개선 1/3	개선 1/3	테이크아웃 전차

타설 ≦ (관리 값 = 배합 설계 ± 15) <개선 지시 ≦ (지시치 = 배합 설계 ± 20) <테이크 아웃

(5) 단위 수량 관리에 대한 기록을 서면 및 사진 의하여 제출하는 것으로한다.

3. 과장 통지 2. 에 규정 된 콘크리트의 슬럼프 관리는 다음에 따른다.

(1) 슬럼프의 측정은 2 회 / 일 (오전 1 회, 오후 1 회) 또는 구조물의 중요도와 공사의 규모에 따라 100m3 ~ 150m3마다 1 회 및 양하시 품질 변화가 인정 한 때 실시하는 것으로한다.

(2) 콘크리트 타설 設時 펌프의 통끝 등의 적절한 와카비리티을 보장하기 위해 장내 운반시의 슬럼프 로스를 고려하여 콘크리트의 슬럼프를 지정한다.

(3) 콘크리트 펌프를 사용하는 경우는 콘크리트 펌프 시공 지침 (토목) 등의 규정에 의한 것으로, 콘크리트 끼워 맞춤 지점과 슬럼프 관리 지점 인 하역 지점의 차이를 전망 함.