신선한 콘크리트의 단위 수량의 신속한 추정 시험 방법

(에아메타 법-일본 전국레미콘조합연합회식)

ZKT-211 : 2005 (제정)

2007 (개정)

[전체 생 공 세트 연속 시험 방법]

1. 적용 범위 이 규격은 JIS A 1128에 사용 에아메타을 활용하여 콘크리트의 단위 용적 질량 및 공기량 시험 결과 (1)에서 신선한 콘크리트의 단위 수량을 추정하는 경우에 적용한다 (2).

주 (1) 공기량의 측정은 무 스프레이 법 또는 주수에 따라 시험한다.

(2) 이 시험 방법은 최대 치수 40mm 이하의 보통 골재를 사용한 콘크리트에 적용 할 수 있지만, 골재 수정 계수가 적절하게 요구되지 않는 인공 경량 골재와 같은 다공성 골재 를 이용한 콘크리트에 적용 할 수 없다.

2. 인용 규격 다음에 나타내는 규격은이 규격에 인용 됨으로써이 규격의 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판 (부록 포함)을 적용한다.

JIS A 1115 신선한 콘크리트의 시료 채취 방법

JIS A 1116 신선한 콘크리트의 단위 용적 질량 시험 방법 및 공기량의 질량에 의한 시험 방법 (질량 방법)

JIS A 1128 신선한 콘크리트의 공기량의 압력에 의한 시험 방법 - 공기 실 압력 방법

JIS A 1138 시험실에서 콘크리트를 만드는 방법

3. 시험기구

3.1 에아메타 에아메타은 JIS A 1128 3.1 (공기량 측정기)의 규정을 만족하여야한다.

3.2 저울 저울은 눈 량이 1g 또는 이보다 작은 것으로한다.

4. 준비

4.1 공기량을 무 스프레이 법으로 측정하는 경우

1) 에아메타의 용기와 뚜껑의 총 질량 (M1)을 1g까지 측정한다.

2) JIS A 1128 5.1 (용기의 보정)에 따라 에아메타 용기의 부피 (V1)을 1mL까지 구한다.

4.2 공기량을 주입 법으로 측정하는 경우

1) 에아메타의 용기와 뚜껑의 총 질량 (M1)을 1g까지 측정한다.

2) 에아메타 용기에 물을 채우고 뚜껑의 표리를 환기 할 수 있도록 해 놓고 조용히 뚜껑을 용기에 부착한다.

뚜껑을 설치 한 후 배수구를 열고 뚜껑의 뒷면과 수면 사이의 공기가 쫓겨나까지 주수 입에서 주수한다.

에아메타 외부에 묻은 물을 닦아하여 에아메타과 주입 한 물 총 질량을 1g까지 측정하고이를 측정시의 물의 밀도로 나누어 에아메타의 전체 용적 (V2)을 1mL까지 구한다.

4.3 골재 수정 계수의 측정 JIS A 1128 6. (골재 수정 계수)에 따라 골재 수정 계수 (G)를 0.1 %까지 측정한다.

5. 시료 시료는 JIS A 1115에 따라 채취하거나 또는 JIS A 1138에 따라 제작한다.

6. 시험 방법 시험 방법은 다음과 같다.

6.1 콘크리트의 공기량을 무 스프레이 법으로 측정하는 경우

1) 시료를 JIS A 1128 7. (콘크리트의 공기량 측정)의 a) 또는 b)에 의해 용기에 포장 에아메타 외부에 붙은 콘크리트와 물을 충분히 닦아내어 뚜껑을 포함 에아메타과 시료의 총 질량 (M2)를 1g까지 측정한다.

2) 콘크리트의 공기량 (A1)을 JIS A 1128에 나타난 무 스프레이 법에 의해 측정한다.

비고 뚜껑을 포함 에아메타 측정에 이용하는까지 그 온도가 주변 온도와 크게 다르지 않도록 직사광선이나 반사 열을받지 않는 장소에 보관 해 둔다.

콘크리트 표면을 용기 상단면과 정확히 일치하도록 마무리 할 필요가있다.

6.2 콘크리트의 공기량을 주입 법으로 측정하는 경우

1) 시료를 JIS A 1128 7. 의 a) 또는 b)에 의해 용기에 포장 에아메타 외부에 붙은 콘크리트와 물을 충분히 닦아내어 뚜껑을 포함 에아메타과 시료의 총 질량 (M2)를 1g까지 측정한다.

2) 에아메타의 배수구를 열고 뚜껑의 뒷면과 콘크리트 표면 사이의 공기가 완전히 쫓겨나까지 주수 입에서 주입하고 에아메타 외부에 묻은 물을 충분히 닦아내어 뚜껑을 포함 에아메타과 시료의 총 질량 (M3)를 1g까지 측정한다.

3) 콘크리트의 공기량 (A1)을 JIS A 1128에 표시된 스프레이 법에 의해 측정한다.

7. 계 산

신선한 콘크리트의 단위 수량의 추정치는 다음 식에 따라 산출하여 반올림을하고 소수점 이하 1 자리로 끝맺음한다.

[eqn: We`=`W`+`W _{1} ``--------------`(1)]

[eqn: W _{1} `=` {T _{1} ` TIMES V TIMES T`` prime } over {1- {T` _{1}} over {rho }} `--------------(2)]

여기에, We : 단위 수량 추정 (kg / m3)

W : 배합에서 단위 수량 (kg / m3)

W1 : 콘크리트 1m3 당 잉여 수량 (kg / m3)

T1 : 실험에서 얻은 공기를 포함하지 않는 콘크리트의 단위 용적 중량 (kg / m3)

V : 배합의 콘크리트 시멘트의 침투에 의한 용적 감소를 예상 한 양 (m3/ m3)

([= 1- (A + C ⋅ 0.001) × 0.01]

여기에 A : 배합의 공기량 (%) C : 단위 시멘트 량 (kg / m3))

ρ : 측정시의 물의 밀도 (kg / m3)

T ' : 배합 보고서의 단위 용적 질량을 물의 밀도로 보정 한 값 (kg / m3)

[eqn: T`` prime `=` {T} over {1+W LEFT ( {1} over {rho _{t}} - {1} over {1000} RIGHT ) +0.0003 LEFT ( {t-20} over {10} RIGHT )}]

여기에 T : 물의 밀도를 1000 kg / m3로 구한 배합의 단위 용적 중량 (kg / m3)

ρt : 측정시의 콘크리트 온도에 대응하는 물의 밀도 (kg / m3)

t : 측정시의 콘크리트 온도 (℃)

또한, 식 (2) 중의 T1은 다음과 같이 구한다.

7.1 공기량의 측정을 무 스프레이 법에 의해 실시한 경우

[eqn: T _{1} `=` {M _{2} `-`M _{1}} over {V _{1} (1-A _{1} TIMES 0.01)} `----------(3)]

여기에 M1 : 에아메타의 질량 (g)

M2 : 에아메타와 시료의 질량의 합 (g)

V1 : 에아메타 용기의 부피 (L)

A1 : 공기량 (%) [eqn: [=A _{2} + {t-20} over {10} TIMES 0.1-G]]

여기에 A2 : 에아메타의 지시 값, t : 온도 (℃) G : 골재 수정 계수 (%)

7.2 공기량의 측정을 스프레이 법에 의해 실시한 경우

[eqn: T _{1} `=` {M _{2} `-`M _{1}} over {V _{2} - {(M _{3} -M _{2} )} over {rho } -(V _{1} TIMES A _{1} TIMES 0.01)} `----(4)]

여기에, M3 : 에아메타 및 시료 주입 한 물의 질량의 총 무게 (g)

V2 : 에아메타의 전체 용적 (L)

8. 보 고  보고 다음 항목을 기재한다.

1) 시험 일자

2) 날씨

3) 콘크리트의 종류 및 배합

4) 시험 온도 (℃), 습도 (%)

5) 콘크리트 온도 (℃)

7) 에아메타의 지시치 골재 수정 계수 및 공기량 (%)

8) 콘크리트의 질량 (g)

9) 에아메타의 질량 (g)

10) 에아메타 용기의 부피 (L)

11) 에아메타의 전체 양과 주입 한 물의 양 (L)

12) 측정시 물의 온도와 계산에 사용한 물의 밀도 (kg / m3)

13) 단위 수량 추정 (kg / m3)

출처 : http://hirac.lekumo.biz/main/ZKT.html

* 해설은 원문참조